Таблица сравнение 

	Технические характеристики
	Rockwool
(базальтовая вата проклеенная)
	Базальтовая вата 100%, без фенола
(непрокленная)
	Эковата

	Сырье
	1. Горные породы,
2. Фенольное связующее
	1. Базальтовые горные породы
	1. Древесная целлюлоза,
2. Природные минералы - бораты

	Теплопроводность l, Вт/м.К, по ГОСТ 7076
	0,037 … 0,044
	0,037 … 0,044
	0,038 … 0,041

	
	При увлажнении резко возрастает
	При увлажнении резко возрастает
	От влажности не зависит

	Плотность, кг/м3
	35…190
	40 …130
	42 … 75

	Плотность примыкания к конструкции
	С пустотами
	С пустотами
	Идеальная – забивает все трещины и щели

	Линейная усадка
	Образуются межплитные пустоты
	 
	Отсутствует

	Паропроницаемость, мг/Па.м.ч (дыхание наружных стен)
	0,3
	0,3
	0,67

	Воздухопроницаемость, м3/м.с.Па (продуваемость)
	120 х 10-6
	120 х 10-6
	80 х 10-6

	Звукопоглощение k, слоем толщиной 100мм плотностью 75 кг/м3
	0,7
	0,7
	0,87

	
	При образовании межплитных усадочных швов резко снижается
	При образовании усадочных швов резко снижается
	

	рН Химическая стойкость
	5 … 7
Вызывает коррозию
	5 … 7
Вызывает коррозию
	7,8 …8,3
Защищает от коррозии металлические детали

	Увлажнение
	Накапливает влагу, не высыхает
	Накапливает влагу, не высыхает
	Не накапливает влагу

	Сжимаемость при увлажнении
	Оседает
	Оседает
	Отсутствует

	Биологическая безопасность
	Вызывает рост грибков гниения, споры грибков распространяются в воздухе помещения и вызывают аллергические заболевания.
	Вызывает рост грибков гниения, споры грибков распространяются в воздухе помещения и вызывают аллергические заболевания.
	Уничтожает плесень и предотвращает развитие грибков гниения.

	Экологическая безопасность
	Опасен ввиду содержания канцерогенных веществ.
	Безопасен
	Безопасен, так как произведен из природных материалов.

	Пожарная безопасность
	Негорючая основа, но сильногорючее связующее выгорает уже при 250 град.С с выделением большого количества смертельного дыма.
	Негорюча
	Не воспламеняется, слабогорюча в поверхностном слое. После обугливания поверхностного слоя останавливает распространение пламени. Задымленность незначительна и неопасна – такая же, как при горении древесины.

	Долговечность
	Разрушается под действием грибков
	Разрушается под действием грибков
	Более 100 лет (мировая статистика)

	Рекомендуемое применение
	Техническое оборудование, технические здания
	Теплотрассы, трубопроводы
	Жилые и общественные здания


